[bookmark: _Toc25776]采购需求
[bookmark: _Toc31588]第一节 采购清单一览表
	包号 
	包名称
	标的名称
	简要技术要求
	数量
	节能产品
	进口产品

	1
	株洲市第一中学运动场扩容工程
	株洲市第一中学运动场扩容工程
	详见采购需求
	1
	
	


注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。

[bookmark: _Toc702]第二节 技术要求
[bookmark: _Toc457320062][bookmark: _Toc433839634]一、建设内容及规模
项目主要建设内容及规模：主要内容包括足球场人造草坪翻新改造2105平方米，塑胶主跑道及配套辅助区修缮2557.9平方米，篮球场、排球场硅PU运动面层翻新改造3749平方米，排水系统修缮；同步实施全场标准运动标线施划工程，配套完成拆除建筑垃圾分类清运。
二、编制依据
 本预算是根据《株洲市第一中学运动场扩容工程》设计（2026.7）编制。
三、取费依据
1、计量按照GB/T 50500-2024《建设工程工程量清单计价标准》、GB/T50854-2024《房屋建筑与装饰工程工程量清单计算标准》等执行；
2、综合单价应按湖南省建设行政主管部门颁发的建设工程消耗量标准，取费标准、计费程序、人工工资单价确定；
3、湘建科函(2025)150号文湖南省住房和城乡建设厅关于执行《建设工程工程量清单计价标准》及配套工程量计算标准的通知及其学习交底资料；
湘建价建(2026)20号文人工工资单价按照施工期间建设行政主管部门发布的文件标准执行；
4、湘建科函(2025)151号湖南省住房和城乡建设厅关于发布2025《湖南省建设工程消耗量标准》的通知及其学习交底资料；
5、相关标准、规范、图集及其他相关资料。 
四、项目工期：1个月（自开工之日起）
五、项目实施技术参数要求：
[bookmark: _Toc17648][bookmark: _Toc4468]（一）、GDPU无缝预制塑胶跑道面层规格要求和参数要求
厚度要求：除需加厚区域外，场地面层平均厚度应≥13mm，低于规定厚度10%的面积应≤总面积的10%,任何区域的厚度都应≥10mm。
表1 塑胶面层成品中物理性能、有害物质限量及气味要求
	检验项目
	技术参数
	备注

	面层物理性能
	冲击吸收（%）
	35-50
	

	
	垂直变形（mm)
	0.6-3.0
	

	
	拉伸强度(Mpa)
	≥0.5
	

	
	拉断伸长率(%)
	≥40
	

	
	阻燃性能(级）
	I
	

	
	抗滑值（BPN,20℃）（湿测）
	≥47
	

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和（g/kg）
	≤1.0
	

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和（g/kg）
	≤1.0
	

	
	18种多环芳烃总和（mg/kg）（整体）
	≤50
	

	
	苯并｛a｝芘 （mg/kg）
	≤1.0
	

	
	短链氯化石蜡（g/kg）
	≤1.5
	

	
	4，4’-二氨基-3，3’-二氯二苯甲烷（MOCA）（g/kg）
	≤1.0
	

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和（g/kg）
	≤0.2
	

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）
	≤1.0
	

	重金属含量
	可溶性铅（mg/kg）
	≤50
	

	
	可溶性镉（mg/kg）
	≤10
	

	
	可溶性铬（mg/kg）
	≤10
	

	
	可溶性汞（mg/kg）
	≤2
	

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）mg/（㎡·h）
	≤5.0
	

	
	甲醛 mg/（㎡·h）
	≤0.4
	

	
	苯 mg/（㎡·h）
	≤0.1
	

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和 mg/㎡·h
	≤1.0
	

	
	二硫化碳，mg/㎡·h
	≤7.0
	

	其他
	无机填料(%)
	≤65
	

	
	气味等级(级)
	≤3
	

	面层耐久性（336h）
	冲击吸收（%）
	35-50
	

	
	垂直变形（mm）
	0.6-2.5
	

	
	拉伸强度（Mpa）
	≥0.5
	

	
	拉断伸长率（%）
	≥50
	

	耐老化性能（500h）
	拉伸强度（MPa）
	≥0.5
	

	
	拉断伸长率（%）
	≥40
	


★（1）、所投GDPU无缝预制塑胶跑道面层产品提供依据GB/T14833-2020、GB36246-2018标准出具的检测报告，产品的有害物质含量、物理机械性能以及气味等级等检测结果均符合标准要求并加盖供应商公章。
★（2）、所投GDPU无缝预制塑胶跑道面层产品所用预制聚氨酯弹性层，提供依据GB36246-2018、GB/T14833-2020标准出具的检测报告，产品的有害物质含量、挥发性有机化合物、环保限值等关键指标均符合标准要求并加盖供应商公章。
（二）、硅PU球场面层规格要求和参数要求
厚度要求：场地面层平均厚度应≥8mm，低于规定厚度10%的面积应≤总面积的10%,任何区域的厚度都应≥6mm。
表2 硅PU面层技术参数标准
	检验项目
	技术要求
	备注

	物理机械性能
	球反弹率（%）
	≥75
	

	
	冲击吸收（%）
	20-50
	

	
	垂直变形（mm）
	0.6-3.0
	

	
	摩擦系数（μ）
	0.4-0.7
	

	
	拉伸强度（MPa)
	≥0.4
	

	
	拉断伸长率(%)
	≥40
	

	
	撕裂强度（kN/m）
	≥5
	

	
	阻燃性能(级）
	I
	

	
	抗滑值（BPN,20%)（干测）
	80-110
	

	有害物质含量
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和，（g/kg）
	≤1.0
	

	
	3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和，（g/kg）
	≤1.0
	

	
	18种多环芳烃总和（mg/kg）（整体）
	≤50
	

	
	苯并｛a｝芘 （mg/kg）
	≤1.0
	

	
	短链氯化石蜡（C10-C13）（g/kg）
	≤1.5
	

	
	4，4’-二氨基-3，3’-二氯二苯甲烷（MOCA）（g/kg）
	≤1.0
	

	
	游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基二异氰酸酯（HDI）总和（g/kg）
	≤0.2
	

	
	游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）（g/kg）
	≤1.0
	

	重金属含量
	可溶性铅（mg/kg）
	≤50
	

	
	可溶性镉（mg/kg）
	≤10
	

	
	可溶性铬（mg/kg）
	≤10
	

	
	可溶性汞（mg/kg）
	≤2
	

	有害物质释放量
	总挥发性有机化合物（TVOC）mg/（㎡·h）
	≤5.0
	

	
	甲醛，mg/（㎡·h）
	≤0.4
	

	
	苯，mg/（㎡·h）
	≤0.1
	

	
	甲苯、二甲苯和乙苯总和，mg/㎡·h
	≤1.0
	

	
	二硫化碳，mg/㎡·h
	≤7.0
	

	耐老化性能（500h）
	拉伸强度（MPa）
	≥0.4
	

	
	拉断伸长率（%）
	≥40
	

	其他
	无机填料（%）
	≤65
	

	
	气味等级（级）
	≤3
	


★（1）、所投产品提供依据GB/T14833-2020、GB36246-2018标准出具的检测报告，产品的有害物质含量、物理机械性能、气味等级、耐人工气候老化性能等检测结果均符合标准要求并加盖供应商公章。
★（2）、所投产品提供依据GB36246-2018标准出具的耐久性检测报告：经20KG负荷压载24小时后，在无重力负荷条件下静置24小时，以此为一个完整检测循环，累计完成70次循环（总计3360小时）后，对产品冲击吸收、垂直变形两项指标进行检测，检测结果均符合标准要求的检测报告并加盖供应商公章。
（三）、人造草坪规格要求和参数要求
	类别
	要求
	备注

	名称
	高耐磨加筋单丝草坪
	

	走针方式
	“一”字型
	

	草纤度
	PE12000
	

	行距
	5/8
	

	密度
	>10500针/m
	

	草高
	50mm
	

	草坪底布
	PP+纱罗
	

	草丝宽度厚度
	纤维宽度：1.4±0.1mm
纤维厚度：290±30µm
	

	颜色
	墨绿、橄榄绿
	

	背胶材质
	丁苯乳胶
	



★（1）、人造草坪质量要求：为保证人造草坪的质量要求，草坪供应商须提供人造草坪经自然气候老化60天后，依据GB 36246-2018、GB/T 43566-2023、QB/T 5591-2021标准检测总挥发性有机化合物（TVOC）释放量，甲醛释放量，苯释放量，甲苯、二甲苯和乙苯总和释放量检测合格的检测报告并加盖供应商公章。
★（2）、人造草坪质量要求：为保证人造草坪的使用年限，草坪供应商须提供具有第三方检测机构依据判定标准GB/T 22517.5-2024出具的冲击吸收、垂直变形、旋转扭矩、球滚动距离、垂直球反弹检测结果全部为符合的检测报告并加盖供应商公章。
供应商须在响应文件中承诺：所供产品完全符合上述标准，进场后采购人有权抽样复检，复检不合格无条件退货并承担违约责任。
六、工程量清单： 
表E.1.2  单位工程清单汇总表
工程名称：运动场修缮
	序号
	项目内容
	计费基础说明
	费率 %
	备注

	1
	分部分项工程费
	分部分项费用合计
	
	

	1.1
	分部分项工程项目清单列项的分部分项工程费
	
	
	

	1.1.1
	人工费
	
	
	

	1.1.2
	材料费
	
	
	

	1.1.2.1
	其中：工程设备费
	
	
	

	1.1.3
	机械费
	
	
	

	1.1.4
	管理费
	
	15.15
	

	1.1.5
	利润
	
	13.91
	

	1.2
	分部分项工程项目清单列项的措施项目费
	
	
	

	2
	措施项目费
	
	
	

	2.1
	其中：安全生产措施项目费
	
	3.69
	

	3
	其他项目费
	
	
	

	3.1
	其中：暂列金额
	
	
	

	3.2
	其中：专业工程暂估价
	
	
	

	3.3
	其中：计日工
	
	
	

	3.4
	其中：总承包服务费
	
	
	

	3.5
	其中：合同中约定的其他项目
	
	
	

	4
	增值税
	1+2+3-3.2
	9.00
	

	单位工程建安造价
	1+2+3+4
	


表E.2.1-1 分部分项工程项目清单计价表
工程名称：运动场修缮
	序号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量

	
	
	
	
	
	

	1
	011605001001 
	人造草坪拆除 
	1.拆除饰面材料种类:人造草坪; 
	m2
	2105

	2
	011605001002 
	跑道混合型塑胶面层拆除 
	1.拆除饰面材料种类:13mm厚跑道混合型塑胶面层;
	m2
	2294.9

	3
	011605001003 
	辅助区混合型塑胶面层拆除 
	1.拆除饰面材料种类:13mm厚跑道混合型塑胶面层; 
	m2
	263

	4
	011605001004 
	篮球场/排球场硅PU面层拆除 
	1.饰面材料种类:篮球场硅PU面层拆除; 
	m2
	3457

	5
	010103002001 
	建筑垃圾外运 
	1.名称:建筑垃圾装车及外运;
2.运距:投标人自行考虑，结算时候不予调整;
3.其他:含垃圾处置费、城管卫生费;
	m3
	88.505

	6
	011103003001 
	人造草坪 
	1.基层:10厚合成材料减震垫;
2.面层材料品种、规格:50厚人造草皮; 
	m2
	2105

	7
	011103003002 
	GDPU无缝预制跑道 
	1.面层材料品种、规格:13mm厚GDPU无缝预制跑道;
2.防水涂料两遍:JS聚合物水泥基防水涂料 1.5mm厚; 
	m2
	2294.9

	8
	011103003003 
	辅助区 
	面层材料品种、规格:10mm厚混合型塑胶面层;
	m2
	263

	9
	040203006001 
	沥青混凝土 
	1.AC-10沥青砼5cm厚; 
	m2
	263

	10
	011101005001 
	篮球场/排球场地面 
	1.面胶种类、厚度:8mm厚硅PU面层; 
	m2
	3457

	11
	040205007001 
	标线 
	 
	m2
	200


表E.3.1 措施项目清单计价表
	序号
	项目编码
	项目名称
	工作内容
	备注

	1
	011601009001
	安全生产
	施工现场安全施工所需的各项措施
	

	2
	011601008001
	环境保护
	施工现场为达到环保要求所需的各项措施
	

	3
	011601007001
	文明施工
	
	

	4
	011601006001
	临时设施
	
	

	5
	011601010001
	冬雨季施工增加费
	在冬季或雨季施工，引起防寒、保温、防滑、防潮和排除雨雪等措施的增加，人工、施工机械效率的降低等内容
	


[bookmark: _Toc955][bookmark: _Toc20196]七、其他要求：
[bookmark: _Toc107998022][bookmark: _Toc11134]1、人员配备要求 
1.1 供应商应确保投标（响应）、合同签订时所配备的施工项目部关键岗位人员与实际现场施 工项目部关键岗位人员一致，如需更换人员须经采购人批准。 
1.2 施工项目部关键岗位人员在合同履行过程中必须持有相应的注册执业资格或岗位证书，且 
[bookmark: _GoBack]必须为承包人正式聘用的员工并缴纳社保，采购人可以随时检查，一经发现现场人员与证书人员不一致或不在岗情况的的，采购人有权追究承包人每人次1000元违约责任，如超过3次采购人有权终止合同并由违约方承担相应责任。 
2、建筑材料运输、保管及保险 
2.1 供应商负责建筑材料到施工地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 
2.2 供应商负责建筑材料在施工地点的保管，直至项目验收合格。 
2.3 供应商负责其派出的施工人员的人身意外保险。 
3、施工要求 
3.1 供应商须加强施工的组织管理，所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证 
上岗。 
3.2 供应商不得擅自变更拟派项目组成员，否则采购人有权取消其成交资格。主要施工管理人 
员离开施工现场须经采购人书面批准，否则按合同约定向采购人支付违约金。 
3.3 供应商应根据《湖南省工资支付监督管理办法》的规定，健全农民工工资支付制度和工资 
支付的基础管理体系，建立按月支付工资制度，编制工资支付表（包括支付单位、支付时间、支付 
对象的姓名、工作天数、加班时间、应发的项目和金额、扣除的项目和金额等），向农民工提供工 
资支付清单，办理工资支付的签收手续，并将工资支付记录按规定予以保存。 
3.4 供应商负责在工程施工、竣工及保修的整个过程中施工现场全部人员的安全。供应商必须 
为其雇佣的所有人员购买意外伤亡保险及工伤保险，供应商所雇佣人员发生意外伤、亡时，由供应 
商负责赔偿，与采购人无关。供应商施工中如出现安全事故，供应商应承担全部责任。若造成采购 
人或者第三方损失的，由供应商负责赔偿。 
4、付款要求及方式： 
（1）付款采用银行转账方式，凭正式税务发票。 
（2）付款方式:双方合同签订后，工程竣工验收合格支付至合同金额的 80%。项目结算经审定后，按终审金额的97%支付工程款。3%质保金待竣工验收之日起计算，1年内付清。
（3）在施工中如发生设计变更及工程隐蔽前，事先通知相关部门共同核定，按程序及规定呈报 
相应部门及领导批示后才能作为结算依据。 
5、验收要求：采购人根据《株洲市政府采购项目履约验收管理暂行办法》株财发【2020】9 号的相关规定自行组织验收。 
6、本工程采用固定单价合同方式，工程量清单中所列工程数量是估算的预计数量，仅作为响应
报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。竣工结算的工程量按合同双方在合同中约定应 
予计量且实际完成的工程量确定。供应商响应文件中出现清单综合单价异低，按响应文件清单价格 
执行，采购人不做调整。 
7、本项目的竣工结算金额最终以相关行政职能部门的审定金额为准。 
8、供应商不得挂靠，不得将承包的工程对外转包，也不得以肢解方式将承包的全部工程对外分包。 
9、为有效杜绝以次充好、虚假响应等行为，采购人有权保留对供应商提供的相关证明材料进 
行验证的权利；如提供虚假材料谋取成交或成交后供应商拒绝与采购人签订合同的、无不可抗力放弃成交。 
注：对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

第三节 商务要求
1、工程名称: 株洲市第一中学运动场扩容工程
2、建设地点：项目位于株洲市芦淞区解放街99号（株洲市第一中学校园内）
3、建设单位：株洲市第一中学
4、工程概况：
项目主要建设内容及规模：主要内容包括足球场人造草坪翻新改造2105平方米，塑胶主跑道及配套辅助区修缮2557.9平方米，篮球场、排球场硅PU运动面层翻新改造3749平方米，排水系统修缮；同步实施全场标准运动标线施划工程，配套完成拆除建筑垃圾分类清运。
5、招标范围：本项目施工图范围内的全部工程，具体详见采购人提供的工程量清单为准；
6、工期要求：1个月（自开工之日起）
7、质量要求：达到国家工程施工质量验收规范合格工程标准，一次交验合格。
8、保修要求：按国务院279号院令及国家建设部第80号部令及国家有关规定实行工程保修。
9、售后要求：
（一）地基基础和主体结构工程，为设计文件规定的工程的合理使用年限；
（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；
（三）供热与供冷系統，为2个采暖明、供冷期；
（四）电气系统、給排水管道、设备安装为2年；
（五）装修工程为2年。
（六）其他项目的保修期限根据建设单位和施工单位具体约定来确定。
（七）响应时间：投标人需在发生故障时间30分钟内到达故障地点，24小时内修复故障。（供应商需在项目施工地有售后服务机构并提供售后服务场所房产证明或租赁凭证）
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