采购内容与要求
第一节  技术要求
一、采购项目名称：衡阳市应急管理局生活类救灾物资政府采购项目
二、项目概况：明细见“技术规格及参数要求”清单。
三、技术规格及参数要求
技术规格及参数要求
	序号
	名称
	主要技术参数
	数量
	单位

	
	
	
	
	

	1
	12㎡单帐篷
	1、规格12㎡单帐篷  符合现行国家标准GB/T 44010-2024 国家纺织产品基础安全技术规范C类。

2、篷布：采用333dtex×333dtex天蓝色pvc涂层布：单位面积质量，≥350 g/m²；断裂强力：经向≥1150N/5cm;纬向≥1000N/5cm；撕破强力：经向≥35N，纬向≥30N；静水压≥50kPa；阻燃性能，损毁长度：经向≤100mm，纬向≤100mm，续燃时间≤5s；阴燃时间≤5s；熔融滴落物不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；甲醛含量≤300mg/kg；PH值4.0~9.0；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg
3、框架：框架：焊接钢管：28mm×1.0mm规格尺寸，外径28±0.5mm；壁厚1.0±0.1mm；喷塑漆膜厚度≥35μm;喷塑漆膜耐腐蚀,96h膜层不起泡、不脱落、无绣斑；25mm×1.0mm规格尺寸，外径25±0.5mm；壁厚1.0±0.1mm；喷塑漆膜厚度≥35μm;喷塑漆膜耐腐蚀,96h膜层不起泡、不脱落、无绣斑；19mm×1.0mm规格尺寸，外径19±0.3mm；壁厚1.0±0.1mm；喷塑漆膜厚度≥35μm;喷塑漆膜耐腐蚀,96h膜层不起泡、不脱落、无绣斑；复膜型编制布：单位面积质量≥90g/㎡；拉伸强力≥800N/5cm；密度≥40根/10cm。弹簧钢：宽度8.5±1mm；厚度0.5±0.1mm。橡塑桩头：长度51±5%mm；高度29±5%mm；厚度3.3±5%mm；10mm紫铜管内径10±5%mm；壁厚1.0±5%mm；8mm紫铜管内径8±5%mm；壁厚1.0±5%mm。40mm天蓝棉丝搭扣带扣合强度≥7N/cm²；撕揭强度≥1.3N/cm²。涤纶线带断裂强力28×4/50mm×1.8mm≥2500N；28×4/22mm×2.0mm≥1600N；28×4/22mm×1.0mm≥800N；28×4/10mm×1.0mm≥300N。29.5tex×3天蓝涤纶缝纫线断裂强力≥3170cN；断裂强力变异系数≤8.5%。8#天蓝尼龙拉链平拉强力≥600N；拉头拉片拉合强力，单拉头≥250N。6mm白涤纶包芯绳断裂强力≥2500N。半圆环：内宽19±2mm；内高15±2mm；锌镀层厚度≥15μm；锌镀层耐腐蚀48h主要表面无锈斑。铝篷圈内径13±3mm，壁厚0.4~0.5mm。热封胶条宽度20~25mm。

4、成品外观尺寸：篷体长度3700±30mm；篷体宽度3200±30mm；侧墙高度1750±20mm；脊顶高2670±20mm。
5、样式符合YJ/T 9.2-2010条款3.1的规定；

结构及主要尺寸符合YJ/T 9.2-2010条款3.2的规定；

篷体外观质量符合YJ/T 9.2-2010条款3.4的规定；

篷体缝制质量符合YJ/T 9.2-2010条款3.5的规定；

篷体缝制符合YJ/T 9.2-2010条款3.6的规定；

框架及金属配件符合YJ/T 9.2-2010条款3.7的规定；

辅料符合YJ/T 9.2-2010条款3.8的规定；

标志符合YJ/T 9.2-2010条款6.1的规定；

包装符合YJ/T 9.2-2010条款6.2的规定；

成品防雨性能符合YJ/T 9.2-2010条款3.9.5的规定。
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	2
	折叠床
	1、符合现行MZ/T 015.1-2010标准国家纺织产品基本安全技术规范 C类 。

2、床布：采用 666dtex×666dtex天蓝色pvc涂层布：单位面积质量，≥460 g/m²；断裂强力，经向≥1600N/5cm;纬向≥1350N/5cm；撕破强力，经向≥60N，纬向≥60N；静水压≥50kPa；阻燃性能，损毁长度，经向≤100mm，纬向≤100mm，续燃时间≤5s；阴燃时间≤5s；熔融滴落物不得引起脱脂棉燃烧或阴燃；甲醛含量≤300mg/kg；PH值4.0~9.0；可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg；

3、床架：焊接钢管：规格尺寸，外径25±0.5mm；壁厚1.1±0.1mm；喷塑漆膜厚度≥200μm;喷塑漆膜耐腐蚀,96h膜层不起泡、不脱落、无绣斑；钢管：厚度≥2.0mm；喷塑漆膜厚度≥35μm；腐蚀,96h膜层不起泡、不脱落、无绣斑；柳钉：锌镀层厚度≥15μm；锌镀层耐腐蚀48h主要表面无锈斑；螺钉：锌镀层厚度≥15μm；锌镀层耐腐蚀48h主要表面无锈斑；螺母：锌镀层厚度≥15μm；锌镀层耐腐蚀48h主要表面无锈斑；垫圈：锌镀层厚度≥15μm；锌镀层耐腐蚀48h主要表面无锈斑；

4、包装：打包带：宽12±0.6mm；厚0.8±0.1mm。胶粘带宽度60±1.0mm；聚乙烯塑料袋厚度0.08~0.1mm。成品尺寸：长度1850±10mm；宽度700±5mm；高度≥350mm。

5、样式结构符合YJ/T 11.1-2010条款3.1的规定；
外观质量符合YJ/T 11.1-2010条款3.3的规定；
缝制要求符合YJ/T 11.1-2010条款3.4的规定；
床架要求符合YJ/T 11.1-2010条款3.5的规定；              
组装符合YJ/T 11.1-2010条款3.7的规定。
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第二节  商务要求

一、主要商务要求
	履行合同的时间、地点及方式
	交付时间：签订合同后30天内。

地点：湖南省衡阳市衡南县泉溪镇清泉东路2号（湖南省区域应急救援衡阳中心）。

方式：自行履行

	质量保证期
	12㎡单帐篷、折叠床质量保证期为6年。

	响应时间
	投标人应保证在5小时内对采购人提出的问题或故障予以响应，24小时内到达现场处理。

	合同价款支付方式和条件
	支付人：衡阳市应急管理局

支付方式：双方签订合同后，中标人负责将货物运送至采购人指定地点验收合格后，中标人提供正规全额税务发票和合同总金额5%的银行保函给采购人(质保期后无质量售后及其他经济法律纠纷等问题可申请退回保函)，采购人全额一次性支付给中标人。

中标人应在采购人付款前提供正规等额税务发票，因己方延迟提供发票导致采购人付款延迟的，采购人不承担违约责任。

	解决争议的方式
	☑仲裁  □诉讼


二、质量保证、售后服务要求
1、质保期：12㎡单帐篷、折叠床质量保证期为6年。
2、验收时，中标人须向采购人提供第三方检测机构出具的符合相关技术标准要求的本批次产品检验报告，检验报告的费用由中标人承担。

3、在质保期内由于货物故障所产生的一切费用由中标人负责。

4、采购人需更换货物时，中标人必须及时将更换的货物交至湖南省衡阳市衡南县泉溪镇清泉东路2号（湖南省区域应急救援衡阳中心）。

5、中标人所供货物的材料使用、制作工艺、技术标准、检验要求、标志及包装必须符合相关政策要求及其相关补充规定、说明、调整等。如有货物没有被列入以上标准的，则按照相关国家标准和行业标准执行。

6、响应时间：投标人应保证在5小时内对采购人提出的问题或故障予以响应，24小时内到达现场处理。

三、付款方式

1、支付单位：衡阳市应急管理局

2、付款条件：双方签订合同后，中标人负责将货物运送至采购人指定地点验收合格后，中标人提供正规全额税务发票和合同总金额5%的银行保函给采购人(质保期后无质量售后及其他经济法律纠纷等问题可申请退回保函)，采购人全额一次性支付给中标人。

中标人应在采购人付款前提供正规等额税务发票，因己方延迟提供发票导致采购人付款延迟的，采购人不承担违约责任。
四、违约责任

1.中标人不能交货的，采购人不向中标人付款。中标人应向采购人偿付相当于不能交货部分货款的 10 %的违约金；

2.中标人所交物品品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和采购文件规定的，由中标人负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的一切费用；

3.中标人逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向采购人偿付每日千分之五的违约金，并承担采购人因此所受的损失费用（包括但不限于诉讼费、律师费、保全费等）。

五、其他要求

1、产品运输、保险及保管

（1）中标人负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、运输费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由中标人承担。

（2）中标人负责其派出的工作人员的人身意外保险。

（3）中标人应保证货物包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。外包装标识须满足国家防减救灾办关于印发《应急救灾物资标识推广使用指南》的通知要求及二维码印制。

标识要求：根据《应急救灾物资标识推广使用指南》,应急救灾物资需印制统一标识。标识融合红色飘带意象和应急管理部英文首字母缩写“mem”造型为“mem”变体，内嵌三个心形,寓意党和政府与受灾群众万众一心。标识以中国红为主基调，“应急救灾”字体为“应急蓝”。标识颜色分彩色和白色两个版本，可根据场景选择，也可进行反白处理等特殊印刷工艺。标识图案可单独使用，在特定面积内，设其高度为1，则标识高度比例为0.6,搭配“应急救灾”字样使用时,标识高度比例为0.8,实际使用根据场景调整尺寸和字号。

二维码印制：外包装及产品需印制二维码，二维码内容包括但不限于产品名称规格、数量、重量、使用说明、生产单位等信息。通过扫描二维码，可快速获取物资详细信息，便于物资管理、调配和使用，提高应急救灾工作效率和物资管理透明度。

（5）中标人在接到采购人送货通知后，按采购人要求运送至指定地点，货物经采购人现场验收合格后统一签收。

2、中标人应按照“合同约定各型产品数量+1”的标准交货，合同约定数量外的增加部分用于采购方的随机抽检，且相关费用（含运输费、检测费等费用）由中标人承担。

3、验收：符合国家质量检测标准、行业标准、招标文件要求和投标文件承诺等，具有出厂合格证。项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。

4、外包装要求

产品标注名称、规格、生产单位、生产日期；包装要求防潮，适合大批量救灾物资长途调拨、仓储存放。帐篷包装参数符合《救灾帐篷 通用技术要求》（GB/T 44010-2024）及救灾装具相关行业标准；折叠床包装参数符合《救灾装具 第1部分：折叠床》（MZ/T 015.1-2010民政行业推荐性标准）。包装统一采用应急管理部发布的中国应急管理LOGO官方标识。

12㎡单帐篷：篷布和框架分开单独打包，两个包装组合成一顶帐篷。 

折叠床：每箱装有4床，每床均采用独立包装袋包装，且各床之间用纸板分隔开来。

 5、中标方将提供专业的货物存储技术指导，确保货物严格按照要求进行存储，有效减少因不当存储而导致的损失。

6、对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行响应。
注：根据“财政部令第 87 号”第六十条的规定“评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。”如果评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人须在规定时间内做出合理解释和书面说明，可提供（包括但不限于）以下支撑证明材料：提供至少2个类似项目业绩的费用成本组成明细（同时需要附上中标通知书和合同复印件），如不提供或评标委员会认定其资料不能详尽合理说明其成本的，则视为低于供应商成本价报价，投标无效。
