采购需求

第一节 技术要求

一、家具采购清单及技术参数

	医疗办公家具采购清单

	品名
	图片
	规格/尺寸(MM)
	参数
	颜色
	单位
	数量

	
	
	
	
	
	
	

	 护士站站体（L形/U形/直形护士站） 
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	 L*300/700*750/1050 
	1、站体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、石材：采用复合亚克力人造石，厚度≥12mm，符合JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能 检测方法及评价》等标准；检测内容须包含：尺寸偏差：长度：0～0.3％；宽度：0～0.3％；厚度：±0.3mm；对角线偏差：≤5mm；平整度：≤0.5mm；边缘不直度：≤1.5mm/m；外观质量：色泽-色泽均匀一致，不得有明显色差；耐磨性≤0.6g；耐污染性：耐污值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm；巴氏硬度（PMMA类A级）≥65；耐热性：试样表面应无破裂、裂缝或起泡，任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用；放射性核素限量（A类装饰装修材料）：内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Iγ≤1.3；抗菌性能（包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）防霉等级均达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等）的抗菌率均≥99.50%。
3、踢脚线：采用304不锈钢踢脚线，依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件（冲压件）应无脱层、裂缝；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；家具钢构件主要尺寸：材料厚度（板材）≥1.0mm；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
4、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
5、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
6、配置：灯带，主机柜，钢制键盘架，钢制三抽柜。
	样色
	延米
	114.21

	 医用人造石（亚克力）（上台面） 
	
	 L*300*12 
	
	样色
	延米
	92.95

	 医用人造石（亚克力）（下台面） 
	
	 L*600*12 
	
	样色
	个
	135.56

	 外挂医用人造石（半包/全包） 
	
	 L*750/450*12 
	
	样色
	个
	126.52

	 主机柜 
	
	 300*430*708 
	
	样色
	个
	45

	 钢制键盘架 
	
	 常规 
	
	样色
	个
	45

	 三抽柜 
	
	 400*430*708 
	
	样色
	个
	45

	 医用办公椅 
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	常规
	1、面料：采用优质网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》、GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》、GB/T 20944.2-2007《纺织品抗菌性能的评价第2部分：吸收法》、GB/T 24346-2009《纺织品防霉性能的评价》、FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品第3部分：家具用纺织品》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准；检测内容须包含：甲醛含量未检出或≤20mg/kg；PH值4.0~7.5；染色牢度（包含但不限于耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）等）均≥4-5级；通过异味检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；可分解致癌芳香胺染料均≤5mg/kg；重金属总量（铅（Pb）、镉（Cd））均≤2.6mg/kg；纺织品中五氯苯酚≤0.2mg/kg；防螨性能：驱避率≥95%，具有极强的防螨效果；抗菌性能（包含但不限于白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有良好的抗菌效果；抗菌物质溶出性（抗菌性能）：抑菌圈宽度D≤0.8mm；色牢度-耐皂洗（变色、沾色）≥3级；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、桔青霉等）的防霉等级均达到0级；燃烧性能：家具制品装饰用织物-燃烧性能等级-B1：氧指数OI≥32.0%，损毁长度≤90mm，续燃时间≤3s，阴燃时间≤8s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：乙酸盐雾试验（ASS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身的耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；伸展速度70～150mm/s；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；强度性能：耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层经96h中性盐雾试验后,其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷，检验检测结果为符合要求；外观性能：金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果。
4、五星脚：采用优质尼龙五星脚，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402 -2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》标准； 邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗菌性能值达到3.0。
5、脚轮：采用万向脚轮，符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》等标准；检测内容须包含：外观性能：喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；外观：塑料件外观，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观、装配、抗冲击性、手动锁定装置、动载荷检验检测结果均为符合要求；滚动阻力、旋转阻力、静载荷单项评价均为合格；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；有害物质限量：其他有害物质限量，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.01%；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃(PAH)总量≤2.0mg/kg；荧光紫外线老化性：外观评级，检验检测结果为外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；防霉性能：防霉等级达到0级。
	样色
	张
	233

	
	
	
	
	
	
	

	医用候诊椅
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	三人位
	1、扶手、脚：采用优质冷轧钢板，冲压、焊接成型，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(ASS)法乙酸盐雾试验》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能-金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；力学性能-下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥20%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）的耐霉菌性等级均达到为0级；家具涂层可迁移元素铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、座背板：座背椅板为PU材质，一体模具成型，PU坐垫（聚氨酯）采用环保A、B聚醚发泡成型，内镶10mm高密度多层板。
3、横梁采用优质1.2mm一级冷轧钢冷拉成型钢管、冷冲定型。
4、结构/配置：
PU坐背一体发泡+扶手脚+钢管横梁+防滑脚垫。
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	5200*1600*730H
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	 φ600W×450H 
	 1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。 
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	1400*1400*750
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：乙酸盐雾试验（ASS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身的耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；伸展速度70～150mm/s；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；强度性能：耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层经96h中性盐雾试验后,其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷，检验检测结果为符合要求；外观性能：金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果。
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	1400*1400*750
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
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	2030*970*1780
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
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	900*1900*50
	 1、床垫：符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》；QB/T 1952.2-2023《软体家具 弹簧软床垫》；GB/T 20944.2-2007 《纺织品 抗菌性能的评价 第2部分：吸收法》；GB/T 24346-2009《纺织品 防霉性能的评价》等标准；安全性能：不应有霉变，无异味，甲醛释放量≤0.03mg/m³，总挥发性有机物（TVOC）≤0.30mg/m³，可分解芳香胺染料未检出；耐久性：垫面（睡眠区域中心）不低于3万次，边部不低于1万次，防霉性能（黑曲霉）达到0级别，抗菌性能（大肠杆菌）：抑菌值＞99%。 
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	2000*1500*2000
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
7、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	常规
	1、面料：采用优质网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》、GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》、GB/T 20944.2-2007《纺织品抗菌性能的评价第2部分：吸收法》、GB/T 24346-2009《纺织品防霉性能的评价》、FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品第3部分：家具用纺织品》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准；检测内容须包含：甲醛含量未检出或≤20mg/kg；PH值4.0~7.5；染色牢度（包含但不限于耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）等）均≥4-5级；通过异味检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；可分解致癌芳香胺染料均≤5mg/kg；重金属总量（铅（Pb）、镉（Cd））均≤2.6mg/kg；纺织品中五氯苯酚≤0.2mg/kg；防螨性能：驱避率≥95%，具有极强的防螨效果；抗菌性能（包含但不限于白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有良好的抗菌效果；抗菌物质溶出性（抗菌性能）：抑菌圈宽度D≤0.8mm；色牢度-耐皂洗（变色、沾色）≥3级；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、桔青霉等）的防霉等级均达到0级；燃烧性能：家具制品装饰用织物-燃烧性能等级-B1：氧指数OI≥32.0%，损毁长度≤90mm，续燃时间≤3s，阴燃时间≤8s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、弓形脚：采用优质弓形脚，符合GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测标准；乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。
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	 1900*650*670 
	 1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、床体：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
4、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
5、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
6、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。 
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	900*500*1800
	1、柜体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
3、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
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	1600W×1600D×750H
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
7、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	常规
	1、面料：采用优质网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》、GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》、GB/T 20944.2-2007《纺织品抗菌性能的评价第2部分：吸收法》、GB/T 24346-2009《纺织品防霉性能的评价》、FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品第3部分：家具用纺织品》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准；检测内容须包含：甲醛含量未检出或≤20mg/kg；PH值4.0~7.5；染色牢度（包含但不限于耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）等）均≥4-5级；通过异味检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；可分解致癌芳香胺染料均≤5mg/kg；重金属总量（铅（Pb）、镉（Cd））均≤2.6mg/kg；纺织品中五氯苯酚≤0.2mg/kg；防螨性能：驱避率≥95%，具有极强的防螨效果；抗菌性能（包含但不限于白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有良好的抗菌效果；抗菌物质溶出性（抗菌性能）：抑菌圈宽度D≤0.8mm；色牢度-耐皂洗（变色、沾色）≥3级；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、桔青霉等）的防霉等级均达到0级；燃烧性能：家具制品装饰用织物-燃烧性能等级-B1：氧指数OI≥32.0%，损毁长度≤90mm，续燃时间≤3s，阴燃时间≤8s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：乙酸盐雾试验（ASS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身的耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；伸展速度70～150mm/s；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；强度性能：耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层经96h中性盐雾试验后,其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷，检验检测结果为符合要求；外观性能：金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果。
4、五星脚：采用优质尼龙五星脚，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402 -2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》标准； 邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗菌性能值达到3.0。
5、脚轮：采用万向脚轮，符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》等标准；检测内容须包含：外观性能：喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；外观：塑料件外观，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观、装配、抗冲击性、手动锁定装置、动载荷检验检测结果均为符合要求；滚动阻力、旋转阻力、静载荷单项评价均为合格；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；有害物质限量：其他有害物质限量，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.01%；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃(PAH)总量≤2.0mg/kg；荧光紫外线老化性：外观评级，检验检测结果为外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；防霉性能：防霉等级达到0级。
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	800*400*2000
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
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	1910*780*740
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	1500*650*1200
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	1400*700*750
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
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	L*600*12
	1、柜体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、石材：采用复合亚克力人造石，厚度≥12mm，符合JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能 检测方法及评价》等标准；检测内容须包含：尺寸偏差：长度：0～0.3％；宽度：0～0.3％；厚度：±0.3mm；对角线偏差：≤5mm；平整度：≤0.5mm；边缘不直度：≤1.5mm/m；外观质量：色泽-色泽均匀一致，不得有明显色差；耐磨性≤0.6g；耐污染性：耐污值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm；巴氏硬度（PMMA类A级）≥65；耐热性：试样表面应无破裂、裂缝或起泡，任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用；放射性核素限量（A类装饰装修材料）：内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Iγ≤1.3；抗菌性能（包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）防霉等级均达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等）的抗菌率均≥99.50%。
3、踢脚线：采用304不锈钢踢脚线，依据GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 4767-2014《家具用钢构件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件（冲压件）应无脱层、裂缝；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；家具钢构件主要尺寸：材料厚度（板材）≥1.0mm；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
4、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
5、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
6、配置：包含医用垃圾柜、医用洗手柜。
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	1400*600*750
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	900*600*2000
	1、柜体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
3、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
	样色
	组
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	无门药柜
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	900*400*2000
	1、柜体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
3、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
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	药品柜（开放双面）
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	800*900*2000
	1、柜体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
3、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
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	百子柜（单面）
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	900*400*2000
	1、柜体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
3、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
4、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
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	货架
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	1500*500*2000
	1、基材：采用厚度≥0.8mm以上冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(ASS)法乙酸盐雾试验》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能-金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；力学性能-下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥20%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）的耐霉菌性等级均达到为0级；家具涂层可迁移元素铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
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	地台（垫高架）
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	1000*600*200
	1、基材：采用厚度≥0.8mm以上冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(ASS)法乙酸盐雾试验》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能-金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；力学性能-下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥20%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）的耐霉菌性等级均达到为0级；家具涂层可迁移元素铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
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	医用实验边台
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	5345*750*850
	1、柜体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、台面：采用实芯理化板，符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》、SJ 20779-2000《热固性绝缘塑料层压板试验方法》等标准；检测内容须包含：理化性能：硬质覆面-耐冷热循环无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；表面耐磨≥4级；耐干热：光泽不低于三级，其他不低于四级；耐湿热：光泽不低于三级，其他不低于四级；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；常温尺寸稳定性：纵向≤0.4%，横向≤0.8%；耐大球冲击：凹痕直径，冲击高度单项评价为合格；耐划痕：凹凸面≥4级；耐污染：第3组≥4级；耐光色牢度：灰色卡≥（4-5）级；耐龟裂≥4级；弯曲弹性模量≥10000MPa；弯曲强度≥100MPa；抗拉强度≥60MPa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3；耐高温性能：试验后，试件表面无裂纹等变化；抗菌性能（包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抑菌率均≥99.9%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）防霉质量分级均达到0级。
3、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
4、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
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	 1440*720*830 
	1、柜体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、台面：采用实芯理化板，符合GB/T 7911-2024《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板(HPL)》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 24820-2024《实验室家具通用技术条件》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》、SJ 20779-2000《热固性绝缘塑料层压板试验方法》等标准；检测内容须包含：理化性能：硬质覆面-耐冷热循环无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；表面耐磨≥4级；耐干热：光泽不低于三级，其他不低于四级；耐湿热：光泽不低于三级，其他不低于四级；耐水蒸气：光泽≥3级，其他≥4级；常温尺寸稳定性：纵向≤0.4%，横向≤0.8%；耐大球冲击：凹痕直径，冲击高度单项评价为合格；耐划痕：凹凸面≥4级；耐污染：第3组≥4级；耐光色牢度：灰色卡≥（4-5）级；耐龟裂≥4级；弯曲弹性模量≥10000MPa；弯曲强度≥100MPa；抗拉强度≥60MPa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m3；耐高温性能：试验后，试件表面无裂纹等变化；抗菌性能（包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抑菌率均≥99.9%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）防霉质量分级均达到0级。
3、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
4、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
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	φ360*H420-540
	1、座垫：PU材质，一体模具成型，PU坐垫（聚氨酯）采用环保A、B聚醚发泡成型。
2、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：乙酸盐雾试验（ASS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身的耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；伸展速度70～150mm/s；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；强度性能：耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层经96h中性盐雾试验后,其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷，检验检测结果为符合要求；外观性能：金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果。
3、脚轮：采用万向脚轮，符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》等标准；检测内容须包含：外观性能：喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；外观：塑料件外观，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观、装配、抗冲击性、手动锁定装置、动载荷检验检测结果均为符合要求；滚动阻力、旋转阻力、静载荷单项评价均为合格；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；有害物质限量：其他有害物质限量，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.01%；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃(PAH)总量≤2.0mg/kg；荧光紫外线老化性：外观评级，检验检测结果为外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；防霉性能：防霉等级达到0级。
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	1200*600*750
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
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	1900*650*670
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、床体：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
4、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
5、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
6、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	400*450*742-857
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：乙酸盐雾试验（ASS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身的耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；伸展速度70～150mm/s；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；强度性能：耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层经96h中性盐雾试验后,其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷，检验检测结果为符合要求；外观性能：金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果。
4、脚轮：采用万向脚轮，符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》等标准；检测内容须包含：外观性能：喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；外观：塑料件外观，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观、装配、抗冲击性、手动锁定装置、动载荷检验检测结果均为符合要求；滚动阻力、旋转阻力、静载荷单项评价均为合格；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；有害物质限量：其他有害物质限量，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.01%；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃(PAH)总量≤2.0mg/kg；荧光紫外线老化性：外观评级，检验检测结果为外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；防霉性能：防霉等级达到0级。
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	1600W×1600D×750H
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
7、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	740*825*920
	 1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。 
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	常规
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
	样色
	张
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	钢制病床
（含床垫）
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	2000*900
	1、基材：整体采用优质冷轧钢板，冲压、焊接成型，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(ASS)法乙酸盐雾试验》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能-金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；力学性能-下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥20%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）的耐霉菌性等级均达到为0级；家具涂层可迁移元素铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、配套抗菌床垫。
	样色
	张
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	床头柜
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	480*470*790
	材质：全新ABS工程塑料
配置：
1.抽屉一个
2.带门柜子一个（内置隔板）
3.内置式水壶座
3.收放毛巾架两侧（现改成镀铬毛巾架，耐用）
4.伸缩餐台板一个（内置茶杯存放槽、温度计存放槽）
	样色
	 组 
	153

	三摇护理床
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	2100mm*1000mm*450-700mm±5mm
	1、ABS床头床尾抗酸碱、抗氧化、防腐蚀。                                        
2、床板采用冷板一次冲压成型，表层静电粉末喷涂。                                           
3、铝合金折叠护栏，单触式手柄操作。                             
4、床架采用成型钢管焊接而成，载重性和稳固性更强。                                   
5、ABS手摇把，摇杆采用过载保护系统。
	样色
	 张 
	2

	 灯箱 
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	 常规 
	（1）1.5mm镀锌板折弯造型无缝焊接箱体+汽车烤漆+亚克力灯片；（2）迷你金属发光字；（3）内置防水LED光源，6500K；含安装
	样色
	延米
	91.8

	医用候诊椅
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	四人位
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
	样色
	张
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	 理疗床 
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	1900*650*670
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
	样色
	张
	9

	床头柜
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	550*500*650
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
	样色
	组
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	 患者椅/陪护椅 
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	1600*1500*750
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
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	 医用办公椅 
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	常规
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
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	常规
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
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	1900*650*670
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、床体：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
4、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
5、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
6、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	1600W×1600D×750H
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
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	常规
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
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	1910*780*740
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	800*400*1800
	1、基材：采用厚度≥0.8mm以上冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(ASS)法乙酸盐雾试验》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能-金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；力学性能-下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥20%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）的耐霉菌性等级均达到为0级；家具涂层可迁移元素铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
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	4500*550*2320
	1、基材：采用厚度≥0.8mm以上冷轧钢板，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(ASS)法乙酸盐雾试验》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能-金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；力学性能-下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥20%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）的耐霉菌性等级均达到为0级；家具涂层可迁移元素铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
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	L*46*2000
	配套图片内容
	样色
	延米
	78.6

	医用吊柜
	
	L*350*600
	配套图片内容
	样色
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	81.8

	阅览桌
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	1500*900*1200mm
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	1980W×800D×730H
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	2100W×1500D×730H
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	φ700*750
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	φ800W×720H
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
	样色
	张
	3

	
	
	
	
	
	
	

	定制书柜
	[image: image64.png]



	2800W×350D×2600H
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
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	450*500*1800
	1、柜体：采用电解钢板，符合GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：下屈服强度≥195MPa、抗拉强度：315～430MPa、断后伸长率≥24%；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥240h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；附着力达到0级；抗细菌性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌、铜绿假单胞菌、白色念珠菌等）的抗细菌率均≥99.50%；抗细菌耐久性能（包含但不限于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）、金黄色葡萄球菌、肺炎克雷伯氏菌等）的抗细菌率均≥98.50%；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉等）耐霉菌性等级均达到0级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
3、涂层：采用防腐抗菌喷涂粉末，符合HG/T 2006-2022《热固性和热塑性粉末涂料》、GB/T 1865-2009《色漆和清漆人工气候老化和人工辐射曝露滤过的氙弧辐射》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆涂层老化的评级方法》、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料(漆膜)抗菌性测定法和抗菌效果》、HG/T 3950-2007《抗菌涂料》等标准；检测内容须包含：外观：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状；筛余物，检验检测结果为符合要求；I型1类钢铁基材用-胶化时间（180℃）、粒径分布（D90）、流动性、密度、耐冲击性（正向冲击）、光泽，单项评价均为符合；涂膜外观，检验检测结果为符合要求；附着力：干附着力≤1级；铅笔硬度（内聚破坏中擦伤）≥3H；杯突试验≥4mm；弯曲试验≤4mm；耐磨性（750g/500r）≤50mg；耐碱性：室内用168h无异常；耐酸性240h无异常；耐沸水性（2h）：无异常；耐湿性：室内用500h无异常；耐人工气候老化性，500h变色≤2级，失光≤2级，无粉化、起泡、开裂、剥落等异常现象；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；抗细菌性能的抗细菌率均≥99.50%；抗霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉等）长霉等级均达到0级。
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	常规
	1、面料：采用优质网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》、GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》、GB/T 20944.2-2007《纺织品抗菌性能的评价第2部分：吸收法》、GB/T 24346-2009《纺织品防霉性能的评价》、FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品第3部分：家具用纺织品》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准；检测内容须包含：甲醛含量未检出或≤20mg/kg；PH值4.0~7.5；染色牢度（包含但不限于耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）等）均≥4-5级；通过异味检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；可分解致癌芳香胺染料均≤5mg/kg；重金属总量（铅（Pb）、镉（Cd））均≤2.6mg/kg；纺织品中五氯苯酚≤0.2mg/kg；防螨性能：驱避率≥95%，具有极强的防螨效果；抗菌性能（包含但不限于白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有良好的抗菌效果；抗菌物质溶出性（抗菌性能）：抑菌圈宽度D≤0.8mm；色牢度-耐皂洗（变色、沾色）≥3级；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、桔青霉等）的防霉等级均达到0级；燃烧性能：家具制品装饰用织物-燃烧性能等级-B1：氧指数OI≥32.0%，损毁长度≤90mm，续燃时间≤3s，阴燃时间≤8s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、气压棒：采用优质气压棒，符合GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 29525-2013《座椅升降气弹簧 技术条件》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：乙酸盐雾试验（ASS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身的耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；伸展速度70～150mm/s；密封性能：气弹簧锁定在任意位置，经72h常温储存后，活塞杆不应产生位移。耐高低温性能：气弹簧经-30℃和60℃高低温储存后，公称力Fa衰减量应不大于5%；强度性能：耐腐蚀性能：气弹簧立筒涂层经96h中性盐雾试验后,其筒身表面不得有起泡、脱皮和腐蚀缺陷，检验检测结果为符合要求；外观性能：金属件-电镀件应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果。
4、五星脚：采用优质尼龙五星脚，符合GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、GB/T 32487-2016 《塑料家具通用技术条件》、GB/T 31402 -2015《塑料 塑料表面抗菌性能试验方法》标准； 邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP）≤0.01%；抗菌性能（金黄色葡萄球菌）抗菌性能值达到3.0。
5、脚轮：采用万向脚轮，符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》等标准；检测内容须包含：外观性能：喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；外观：塑料件外观，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观、装配、抗冲击性、手动锁定装置、动载荷检验检测结果均为符合要求；滚动阻力、旋转阻力、静载荷单项评价均为合格；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；有害物质限量：其他有害物质限量，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.01%；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃(PAH)总量≤2.0mg/kg；荧光紫外线老化性：外观评级，检验检测结果为外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；防霉性能：防霉等级达到0级。
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	1200*550*1800
	1、基材采用优质SUS304不锈钢。
2、水槽采用1.0mm,台面、柜体采用0.8mm,背板单层板加加强筋，φ38圆管立柱带可调脚。
3、不锈钢上墙水龙头、挂钩、下水器、800mm进水管，排水管。
4、不锈钢采用整板数控剪裁剪，成品分解后的各部分通过激光焊接技术，激光切割及数控折边成型，保证了产品表面不会出现凹凸不平的焊疤，也保证不会破坏不锈钢拉丝等各种印花表面。
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	1400*600*750
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
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	4000*1600*750
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	常规
	1、面料：采用优质网布，符合GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》、HJ 2546-2016《环境标志产品技术要求 纺织产品》、GB/T 24253-2009《纺织品 防螨性能的评价》、GB/T 31713-2015《抗菌纺织品安全性卫生要求》、GB/T 20944.2-2007《纺织品抗菌性能的评价第2部分：吸收法》、GB/T 24346-2009《纺织品防霉性能的评价》、FZ/T 62011.3-2016《布艺类产品第3部分：家具用纺织品》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》等标准；检测内容须包含：甲醛含量未检出或≤20mg/kg；PH值4.0~7.5；染色牢度（包含但不限于耐水（变色、沾色）、耐酸汗渍（变色、沾色）等）均≥4-5级；通过异味检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；可分解致癌芳香胺染料均≤5mg/kg；重金属总量（铅（Pb）、镉（Cd））均≤2.6mg/kg；纺织品中五氯苯酚≤0.2mg/kg；防螨性能：驱避率≥95%，具有极强的防螨效果；抗菌性能（包含但不限于白色葡萄球菌、金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有良好的抗菌效果；抗菌物质溶出性（抗菌性能）：抑菌圈宽度D≤0.8mm；色牢度-耐皂洗（变色、沾色）≥3级；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、绳状青霉、桔青霉等）的防霉等级均达到0级；燃烧性能：家具制品装饰用织物-燃烧性能等级-B1：氧指数OI≥32.0%，损毁长度≤90mm，续燃时间≤3s，阴燃时间≤8s，燃烧滴落物未引起脱脂棉燃烧或阴燃。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、弓形脚：采用优质弓形脚，符合GB/T 10125 -2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》；QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；检测标准；乙酸盐雾试验≥220h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级。
	待定
	 把 
	96

	三摇护理床
（含床垫）
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	2120*970*300/600
	1、ABS床头床尾抗酸碱、抗氧化、防腐蚀。                                        
2、床板采用冷板一次冲压成型，表层静电粉末喷涂。                                           
3、铝合金折叠护栏，单触式手柄操作。                             
4、床架采用成型钢管焊接而成，载重性和稳固性更强。                                   
5、ABS手摇把，摇杆采用过载保护系统。
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	800*400*750
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	2200*500*2000
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、台面：采用复合亚克力人造石，厚度≥12mm，符合JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能 检测方法及评价》等标准；检测内容须包含：尺寸偏差：长度：0～0.3％；宽度：0～0.3％；厚度：±0.3mm；对角线偏差：≤5mm；平整度：≤0.5mm；边缘不直度：≤1.5mm/m；外观质量：色泽-色泽均匀一致，不得有明显色差；耐磨性≤0.6g；耐污染性：耐污值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm；巴氏硬度（PMMA类A级）≥65；耐热性：试样表面应无破裂、裂缝或起泡，任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用；放射性核素限量（A类装饰装修材料）：内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Iγ≤1.3；抗菌性能（包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）防霉等级均达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等）的抗菌率均≥99.50%。
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	1800W×850D×860H
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	φ600*750
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	1980W×800D×730H
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
	样色
	张
	1

	L型沙发
	[image: image80.png]



	2100W×1500D×730H
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	φ700*750
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	φ800W×650H
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防[image: image85.png]


霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	定制衣柜
	
	2200*500*2600
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛[image: image86.jpg]


释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、台面：采用复合亚克力人造石，厚度≥12mm，符合JC/T 908-2013《人造石》、GB 6566-2010《建筑材料放射性核素限量》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能 检测方法及评价》等标准；检测内容须包含：尺寸偏差：长度：0～0.3％；宽度：0～0.3％；厚度：±0.3mm；对角线偏差：≤5mm；平整度：≤0.5mm；边缘不直度：≤1.5mm/m；外观质量：色泽-色泽均匀一致，不得有明显色差；耐磨性≤0.6g；耐污染性：耐污值总和≤64，最大污迹深度≤0.12mm；巴氏硬度（PMMA类A级）≥65；耐热性：试样表面应无破裂、裂缝或起泡，任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用；放射性核素限量（A类装饰装修材料）：内照射指数IRa≤1.0，外照射指数Iγ≤1.3；抗菌性能（包含但不限于大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、肺炎克雷伯氏菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、球毛壳霉、腊（蜡）叶芽枝霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）防霉等级均达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、白色念珠菌等）的抗菌率均≥99.50%。
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	1980W×800D×730H
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	2100W×1500D×730H
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	φ700*750
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	φ800W×450H
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	φ700*750
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	φ800W×450H
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	1600W×1600D×750H
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
7、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	480*470*790
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
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	2000W×1200D
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
	样色
	张
	66

	休闲椅
	[image: image99.png]



	常规
	1、面料：采用环保抗菌皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB 17927-2024《家具阻燃性能安全技术规范》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、湿擦（250次）、碱性汗液（80次））及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）、耐磨性（CS-10，500g，500r）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；可萃取的重金属（铅（Pb）、镉（Cd））均≤0.15mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌）等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、绿色木霉、桔青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉（球毛壳））等）的防霉等级达到1级；阻燃等级II级-模拟火柴火焰点火源引燃试验后，试样表面或内部不应出现任何阴燃或有焰燃烧现象。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
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	500*450*650
	1、基材：采用优质橡胶木，符合GB/T 16734-1997《中国主要木材名称》；GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分：密度测定》；JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》；GB/T 1927.4-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第4部分:含水率测定》标准；总挥发性有机化合物未检出，可接触的实木部件中五氯苯酚(PCP）未检出，木材含水率3%～10%，气干密度、绝干密度均≥0.680g/cm³，防霉菌等级0级或1级。
2、油漆：油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
3、五金配件：优质五金配件。
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	φ600*750
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	1090*890*930
	1、面料：选用麻绒布；耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液符合要求，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥95%，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，防霉等级0级或1级。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
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	675*475*550
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	1200*395*800
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
6、导轨：符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》等标准；检测内容须包含：功能：操作力-在耐久性试验前：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；在耐久性试验后：M＜40kg时，推力或拉力≤50N；抽屉导轨组件底部变形、抽屉导轨组件结构强度、猛关或猛开检验检测结果均为符合要求；耐久性20万次，符合要求；下沉量-下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的4%；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级；外观性能要求-金属件-合金件等其他金属件，应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等。
7、铰链：符合QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验(ASS)法》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：功能：下沉量，在使用调整系统前，安装A型试验门时，下沉量不应大于2.0mm；耐久性20万次，符合要求；操作力-在耐久性试验前，打开力和关闭力不应大于20N；在耐久性试验后，打开力和关闭力不应大于20N；耐腐蚀：18h后，检验检测结果为无锈点；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；金属件-合金件等其他金属件应无锈蚀、氧化膜脱落、刃口、毛刺、锐梭，表面应细密，应无裂纹、黑斑等；铜加速乙酸盐雾试验（CASS试验）连续喷雾≥24h，保护评级和外观评级达到10级。
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	双人位
	1、面料：采用超纤皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革 标准》、QB/T 2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》、QB/T 2710-2018《皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、碱性汗液（80次）等）及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；皮革中五氯苯酚≤0.03mg/kg；有害物质限量：可萃取的重金属：六价铬（Cr6+）≤5.0mg/kg、镉（Cd）≤0.06mg/kg、汞（Hg）≤0.003mg/kg、锑（Sb）≤0.40mg/kg、铅（Pb）≤0.12mg/kg、砷（As）≤0.40mg/kg、镍（Ni）≤0.06mg/kg、钴（Co）≤0.06mg/kg、铜（Cu）≤0.06mg/kg；纵向、横向试样抗张强度均≥10.0Mpa；纵向、横向试样断裂伸长率均≥40.0%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、产黄青霉等）的防霉等级达到1级。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
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	1200*600*430
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
	样色
	 张 
	2

	折叠条桌
	
	1200W×500D×750H
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
6、脚轮：采用万向脚轮，符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》等标准；检测内容须包含：外观性能：喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；外观：塑料件外观，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观、装配、抗冲击性、手动锁定装置、动载荷检验检测结果均为符合要求；滚动阻力、旋转阻力、静载荷单项评价均为合格；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；有害物质限量：其他有害物质限量，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.01%；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃(PAH)总量≤2.0mg/kg；荧光紫外线老化性：外观评级，检验检测结果为外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；防霉性能：防霉等级达到0级。
	样色
	张
	28

	
	
	
	
	
	
	

	培训椅
	
	570W×560D×835H
	1、框架：全新PP工程塑料，模具一体成型，靠背贴心手提，质地轻、抗裂性强、可循环回收利用，框架有多种颜色可选。
2、脚轮：采用万向脚轮，符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》等标准；检测内容须包含：外观性能：喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；外观：塑料件外观，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观、装配、抗冲击性、手动锁定装置、动载荷检验检测结果均为符合要求；滚动阻力、旋转阻力、静载荷单项评价均为合格；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；有害物质限量：其他有害物质限量，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.01%；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃(PAH)总量≤2.0mg/kg；荧光紫外线老化性：外观评级，检验检测结果为外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；防霉性能：防霉等级达到0级。
	样色
	 张 
	126

	演讲台
	
	750*540*1215
	1、基材：采用优质冷轧钢板，冲压、焊接成型，符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验盐雾试验》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验 结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法(ASS)法乙酸盐雾试验》、GB/T 11253-2019《碳素结构钢冷轧钢板及钢带》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能-金属件-喷漆（塑）涂层：应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；力学性能-下屈服强度≥235MPa，抗拉强度370～500MPa，断后伸长率≥20%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌等）的抑菌率均≥99.50%，具有较好的抗菌效果；耐霉菌性（包含但不限于黑曲霉、黄曲霉、宛氏拟青霉、桔青霉等）的耐霉菌性等级均达到为0级；家具涂层可迁移元素铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；乙酸盐雾试验(ASS)连续喷雾≥480h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
2、功能：演讲台可升降，带LED显示屏。
	样色
	 张 
	1

	主席台
	
	1600*720*780
	1、基材：采用高密度纤维板，符合GB/T 31765-2015《高密度纤维板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：密度≥0.85g/cm3，含水率3%-13%；弹性模量≥3200MPa，内结合强度≥1.0MPa，表面结合强度≥1.1Mpa；防潮性能：70℃浸泡后湿静曲强度≥15.0Mpa；甲醛释放量（气候箱法）≤0.02mg/m3；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤60μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能：抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用天然实木皮，符合GB/T 13010-2020《木材工业用单板》标准；厚度≥0.6mm，单板含水率3%～8%。
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
5、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
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	主席椅
	
	680W×760D×1090H
	1、面料：采用超纤皮，符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 4199-2011《皮革防霉性能测试方法》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、GB/T 22808-2021《皮革和毛皮 化学试验 含氯苯酚的测定》、HJ 507-2009《环境标志产品技术要求 皮革和合成革 标准》、QB/T 2709-2005《皮革物理和机械试验厚度的测定》、QB/T 2710-2018《皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：摩擦色牢度（干擦（500次）、碱性汗液（80次）等）及耐光性均≥5级；涂层粘着牢度≥10N/10mm；通过耐折牢度（50000次）及感官要求检验检测项目，检验检测结果均符合要求且单项评价为合格；撕裂力≥85N；气味≤2级；PH≥5；游离甲醛≤22mg/kg；挥发性有机物（VOC）≤12mg/kg；通过禁用偶氮染料检验检测项目且单项评价为合格；皮革中五氯苯酚≤0.03mg/kg；有害物质限量：可萃取的重金属：六价铬（Cr6+）≤5.0mg/kg、镉（Cd）≤0.06mg/kg、汞（Hg）≤0.003mg/kg、锑（Sb）≤0.40mg/kg、铅（Pb）≤0.12mg/kg、砷（As）≤0.40mg/kg、镍（Ni）≤0.06mg/kg、钴（Co）≤0.06mg/kg、铜（Cu）≤0.06mg/kg；纵向、横向试样抗张强度均≥10.0Mpa；纵向、横向试样断裂伸长率均≥40.0%；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）的抑菌率均达到99.50%以上，具有较好的抗菌效果；防霉性能（包含但不限于黄曲霉、黑曲霉、大毛霉、产黄青霉等）的防霉等级达到1级。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
4、油漆：采用环保水性漆，符合GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》、GB/T 23999-2009《室内装饰装修用水性木器涂料》、HJ 2537-2014《环境标志产品技术要求 水性涂料》、GB/T 21866-2008《抗菌涂料（漆膜）抗菌性测定法和抗菌效果》、GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》等标准；检测内容须包含：VOC含量≤46g/L；甲醛含量≤6.0mg/kg；总铅（Pb）含量、可溶性重金属含量（镉（Cd）含量、铬（Cr）含量、汞（Hg）含量）均≤3.0mg/kg；乙二醇醚及醚酯总和含量（限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚）≤12mg/kg；苯系物总和含量［限苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）］≤52mg/kg；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量≤6.0mg/kg；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌（大肠埃希氏菌）、白色念珠菌等）的抑菌率均达到99.50%以上；附着力≤1级；漆膜硬度≥3H；卤代烃（以二氯甲烷计）≤105mg/kg。
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	条桌
	
	1815*350*760
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	2925*350*760
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	5850*350*760
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	礼堂椅（不带写字板）
	
	常规
	1、面料：选用麻绒布；耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液符合要求，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥95%，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，防霉等级0级或1级。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
4、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
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	礼堂椅（带写字板）
	
	常规
	1、面料：选用麻绒布；耐水、耐酸汗渍、耐碱汗渍、耐干摩擦、耐唾液符合要求，甲醛含量≤20mg/kg，可分解致癌芳香胺染料未检出，抗菌性能（抑菌率）≥95%，抗引燃特性阻燃Ⅰ级，防霉等级0级或1级。
2、海绵：采用高弹阻燃海绵，符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》、GB/T 10807-2006《软质泡沫聚合材料硬度的测定(压陷法)》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、QB/T 2819-2006《软质泡沫材料长期疲劳性能的测定》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 24128-2018《塑料塑料防霉剂的防霉效果评估》、GB/T 21510-2024《纳米无机材料抗菌性能检测方法及评价》、GB/T 6669-2008《软质泡沫聚合材料 压缩永久变形的测定》、GB/T 6670-2008 《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、GB/T 6344-2008《软质泡沫聚合材料 拉伸强度和断裂伸长率的测定》等标准；检测内容须包含：通过外观（包含但不限于色泽、裂缝、污渍等）检验检测项目，检验检测结果符合要求且单项评价为合格；75%压缩永久变形≤5%；拉伸强度≥100kPa；断裂伸长率≥125%；撕裂强度≥5N/cm；干热老化后拉伸强度≥110kPa；湿热老化后拉伸强度≥120kPa；表观密度≥50kg/m3；TVOC≤0.1mg/m²h；甲醛释放量≤0.03mg/m²h；抑菌率达到99.50%以上；抗菌率达到99.50%以上；防霉等级达到0级；燃烧性能：家具制品用泡沫塑料-燃烧性能等级-B1：单位面积热释放速率峰值≤330kW/m2，平均燃烧时间≤15s，平均燃烧高度≤130mm。
3、框架：采用优质实木框架，符合GB/T 1927.4-2021《无疵小试样本材物理力学性质试验方法 第4部分：含水率测定》；GB/T 1927.5-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第5部分:密度测定》﹔GB/T 1927.9-2021《无疵小试样木材物理力学性质试验方法 第9部分:抗弯强度测定》；JC/T 2039-2010 《抗菌防霉木质装饰板》标准；木材含水率3%～10%，气干密度≥0.68g/cm³，抗弯强度≥80MPa，防霉菌等级0级或1级。
4、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
5、配置：配套可收纳写字板。
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	折叠条桌
	[image: image106.jpg]



	1200W×400D×750H
	1、基材：采用实木多层板，符合GB/T 9846-2015《普通胶合板》、GB/T 17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 35601-2024《绿色产品评价 人造板和木质地板》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、JC/T 2039-2010《抗菌防霉木质装饰板》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 36022-2018《木家具中氨释放量试验方法》等标准；检测内容须包含：含水率5%-14%；密度≥0.80g/cm3；静曲强度顺纹≥42MPa，横纹≥40MPa；弹性模量顺纹≥6500MPa，横纹≥5500MPa；握螺钉力板面≥1800N，握螺钉力板边≥1600N；甲醛释放量（气候箱法）≤0.01mg/m³；挥发性有机化合物释放浓度(7d)：苯、甲苯、二甲苯均≤2μg/m3，总挥发性有机化合物（TVOC）d≤80μg/m3；防霉菌性能（包含但不限于黑曲霉、土曲霉、宛氏拟青霉、绳状青霉等）防霉菌等级达到0级；抗菌性能（包含但不限于金黄色葡萄球菌、大肠杆菌(大肠埃希氏菌)等）抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；平板状建筑材料及制品-燃烧性能等级B1（B）级，燃烧增长速度率指数FIGRA0.2MJ≤60W/s，600s的总放热量THR600s≤5MJ，60s内焰尖高度Fs≤1mm，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象；氨释放量（干燥器法）未检出或≤0.02mg/L。
2、饰面：采用三聚氰胺饰面纸，符合LY/T 1831-2009《人造板饰面专用装饰纸》标准；耐热性1级，苯≤5㎍/m³，挥发物含量5%-9%。 
3、胶粘剂：采用环保水基型胶黏剂，符合GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》、HJ 2541-2016《环境标志产品技术要求 胶粘剂》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等标准；检测内容须包含：水基型胶粘剂中有害物质限量值：游离甲醛≤0.07g/kg，苯≤0.05g/kg，甲苯+二甲苯≤0.05g/kg，总挥发性有机物≤45g/L；通过卤代烃、甲苯+乙苯+二甲苯检验检测项目且单项评价均为合格；VOC含量≤6g/L。
4、三合一连接件：符合GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 28203-2011《家具用连接件技术要求及试验方法》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T 3827-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 乙酸盐雾试验（ASS）法》、GB/T 10125-2021《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》、GB/T 6461-2002《金属基体上金属和其他无机覆盖层 经腐蚀试验后的试样和试件的评级》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》等标准；检测内容须包含：外观性能：金属件-电镀件：应无露底、毛刺、镀层脱落、锈蚀等，应无起泡、烧焦，无光泽（整体异色）、针孔、裂纹、斑点等；力学性能：三合一偏心连接件偏心体抗压强度≥360N，三合一偏心连接件预埋螺母抗拉强度≥750N，三合一偏心连接件中连接螺杆螺纹与预埋螺母的抗拉强度≥900N，三合一偏心连接件中偏心体与连接螺杆的扭矩≥8.0N·m；抗菌性能的抑菌率均≥99.50%以上，具有较好的抗菌效果；乙酸盐雾试验（ASS)连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级；中性盐雾试验（NSS试验）连续喷雾≥24h，镀层对基体的保护等级、镀层本身耐腐蚀等级均达到10级。
5、钢脚：采用优质钢管，符合GB/T 10125-2021 《人造气氛腐蚀试验 盐雾试验》； QB/T 3832-1999 《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》；GB/T 1741-2020 《漆膜耐霉菌性测定法》；厚度≥1.8mm，乙酸盐雾试验≥240h，镀层本身的耐腐蚀等级≥10级，镀层对基体的保护等级≥10级，耐霉菌性等级0级或1级。
6、脚轮：采用万向脚轮，符合QB/T 4765-2014《家具用脚轮》、GB 18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》、GB/T 16422.3-2022《塑料 实验室光源暴露试验方法第3部分：荧光紫外灯》、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 24128-2018《塑料 塑料防霉剂的防霉效果评估》等标准；检测内容须包含：外观性能：喷漆（塑）涂层，应无漏喷、锈蚀、脱色、掉色等，应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等；外观：塑料件外观，应无裂纹，无明显变形，应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕，外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差；外观、装配、抗冲击性、手动锁定装置、动载荷检验检测结果均为符合要求；滚动阻力、旋转阻力、静载荷单项评价均为合格；产品有害物质：铅Pb≤3mg/kg、镉Cd≤2mg/kg、铬 Cr≤2mg/kg、汞Hg≤3mg/kg、锑Sb≤2mg/kg、钡Ba≤9mg/kg、硒Se≤3mg/kg、砷As≤2mg/kg；有害物质限量：其他有害物质限量，邻苯二甲酸酯（DBP、BBP、DEHP）总量≤0.01%；多环芳烃：苯并[a]芘≤1.0mg/kg，18种多环芳烃(PAH)总量≤2.0mg/kg；荧光紫外线老化性：外观评级，检验检测结果为外观无可视变化，无明显变色、无粉化、无气泡、无开裂、无剥落现象；防霉性能：防霉等级达到0级。
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二、窗帘采购清单及技术要求：

	序号
	名称
	参数
	图样
	样色
	工程量
	单位

	
	
	
	
	
	
	

	1
	医用窗帘（医用级）
	1.医用窗帘采用100%聚酯纤维面料，克重需达到≥220g/㎡；
2.阻燃性能须满足GB 8624-2012 B1级标准，且在水洗50次后检测，损毁长度≤150mm、续燃及阴燃时间均≤5s、氧指数≥32%；
3.抗菌方面对金黄色葡萄球菌等常见致病菌的抑菌率需≥90%，防霉等级≤1级；
4.环保上需符合GB 18401-2010，甲醛含量≤75mg/kg、pH值在4.0-9.0之间且无可分解致癌芳香胺染料；
5.遮光率普通病房要求≥60%，色牢度≥3级，水洗尺寸变化率在-4.0%~+3.0%之间，褶皱系数按1:1.6-1:2制作：
6.配套轨道多采用壁厚≥1.2mm的铝合金静音电泳轨道（含配套辅材）整体安装。
	
	待定
	8948.21
	m2

	2
	电动窗帘（医用级）
	1.电动装置；2.窗帘主要成份:33%玻璃纤维+67%PVC；防火级:GB8624-2012B1级；开孔率:3%；帘面厚度:≥0.45mm士5%；帘面重量:≥310g\m2±5%；破裂强度(经向):经向≥1300N\5cm；破裂强度(纬向):纬向≥1250N\5cm；(1)卷管；1成分:6063-T5铝合金材质2)壁厚1.6mm，；3表面处理:阳极氧化处理；4铝管与面料的链接方式为插杆式，确保牢靠；(2)底槽；1成分:6063-T5铝合金材质2截面规格:42*13mm；3重量:≥0.75kg\m；4表面阳极氧化处理；(3)安装支架；1选用优质碳素结构钢(冷轧钢板)材质厚度:3mm，表面热镀锌处理，具有防锈功能；3尼龙尾塞内含轴承，具有专项轻巧灵活的特性，无明显噪音；3.其他要求:含图示所有工作内容及施工过程中所必须的各种工艺.含（含配套辅材）整体安装
	
	待定
	588.41
	m2

	3
	医用隔帘（医用级）
	1.医用隔帘的面料采用100%聚酯纤维，克重（单位面积质量）需达到≥220g/㎡；
2.阻燃性能必须符合GB 8624-2012 B1级，且需在水洗50次后仍能达标，具体指标为氧指数≥32%、损毁长度≤150mm、续燃时间≤5s、阴燃时间≤15s；
3.抗菌方面对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯氏菌等常见致病菌的抑菌率需≥90%；
4.环保安全上须符合GB 18401-2010，甲醛含量要求≤75mg/kg，pH值在4.0—9.0之间，且不得含有可分解致癌芳香胺染料；
5.遮光率要求≥50%，色牢度≥3级，水洗尺寸变化率控制在-2%至+2%之间；
6.配套轨道多采用壁厚≥1.2mm的铝合金静音电泳轨道（含配套辅材）整体安装。
	
	待定
	4458.24
	m2

	4
	舞台幕布（常规）
	舞台幕布面料采用阻燃棉质天鹅绒（或阻燃绒布） ，颜色为枣红色/绛红色，克重需≥280g/㎡；衬里采用富春纺，克重≥120g/m²；阻燃性能须符合GB 8624-2012 B1级标准，氧指数≥32%，损毁长度≤150mm，续燃时间≤5s，阴燃时间≤15s；环保安全上须符合GB 18401-2010，甲醛含量≤75mg/kg，pH值在4.0-9.0之间，无异味，可分解致癌芳香胺染料禁用；物理性能方面，色牢度干摩擦≥4级，抗拉强度经向≥800N/5cm、纬向≥600N/5cm，幕布整体倒顺光顺向一致，褶间距均匀；制作工艺上，褶皱系数按1:3制作，缝纫轨迹均、直、牢固，缝到边口处须打加针，针迹密度11-13针/3cm；幕布需满足吸声要求，具备隔热、防紫外线、防火、防潮、易清洗等功能
	
	待定
	215.42
	m2


第二节 商务要求
一、主要商务要求

1、履行合同的时间、地点及方式

1.1 交货时间：90天，具体供货时间以甲方通知为准

1.2 交货地点：岳阳市第五人民医院指定地点

1.3 交货方式：由中标人送货到采购人指定的地点（楼层）位置安装，包括货物安装、调试、培训及验收合格（交钥匙项目）。最终交付的产品质量须满足或优于技术参数满足的质量标准。

2、质量保质期：验收合格后整体保修期不得少于3年，中标人负责质保期内维修及维护，不额外增加费用。

3、响应时间：中标人质保期内提供 7*24 小时保修服务受理，在接到用户报修通知后电话不能解决的，必须 24 小时内到达用户现场进行维修。

4、合同价款支付方式和条件

4.1 支付方式：岳阳市第五人民医院支付

4.2 付款方式：合同签订后30天内支付30%预付款，货物产品到达现场经采购人或建设单位初步验收合格后支付至总合同金额的80%，安装完毕并竣工验收合格及办理完结算后支付至结算总造价的97%,3%尾款在质保期满一年后7个工作日内一次性付清。质保期内质量问题造成的损坏免费维修，人为损坏的只能收取维修材料成本费。

★4.3 报价要求：本项目分为两大项，医疗办公家具和窗帘、隔帘。医疗办公家具上限价：4934217.01元，窗帘、隔帘上限价：476646.28，每一项报价总额均不能超过其上限价。

二、售后服务要求

1、整体项目质保期 3 年，3 年内有质量问题包换。质保期从验收合格后开始计算，中标人在质保期内每年对项目整体进行定期维护和保养，提供设备维修与更换服务，质保期从验收合格后开始计算。 
2、交付的产品质量须满足或优于样品质量标准，如交付的产品质量不符合投标文件的，达不到样品质量标准，采购人将按合同规定终止合同，由中标人承担所有损失，并赔偿采购人由此造成的损失。 
3、本项目采用费用包干方式建设，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装调试、试运行测试通过验收、培训、质保期保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人提供，采购人不再支付任何费用。 
4、中标人批量进场安装前必须提供由质量技术监督部门认定的检测机构出具的抽样检测报告，由中标人承担检测费用。
5、中标人需根据采购人技术参数要求制作产品，并进行现场安装，必须符合采购人的款式、规格、颜色等要求。 
6、质保期内，中标人负责产品的维修，出现严重质量问题，中标人应负责包换、包退，并承担全部费用。 
7、中标人应按照采购人要求负责进行必要的人员培训，达到熟练掌握产品性能、排除一般故障的程度。
三、其他要求

（一）交货要求 

中标后中标人须积极与采购人沟通细节，确定货品后须马上生产货物，实际交货时间由采购人确定，在此期间所产生的仓储费用由中标人承担。采购人有权根据项目进度情况对工期进行合理调整，工期调整后中标人不得以任何理由增加费用，中标人应充分考虑并承诺承担因工期调整所发生的相关费用。 

（二）投标承诺 

投标人应提供符合招标文件技术参数的主要原材料的品牌清单，清单内应注明拟用于生产的原材料的品牌、型号和规格参数。没按照清单履行合同，采购人有权据此终止合同，并追究相关责任。 

（三）合同签订要求 

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同，所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得将招投标文件中未约定和未承诺的条款作为与中标人签订合同的前置条件。采购人与中标人在签订合同时，应按招标文件已确定的原则明确主要原材料、配件、成品的检测检验报告和具体参数要求。 

2、中标人须在合同签订后30日内交付实物样品，样品清单包括：样品及色板。送至采购人指定位置，由采购人依据招标参数进行验收、验收合格后再进行批量生产，实物样品由采购人进行封存，作为最后验收的依据。如实物样品未提供的、提供不齐全的、未在规定时间内提供的，采购人将按放弃中标处理，中标人须承担由此造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。如对提供的实物样品质量和参数有争议的，经由双方认可的质量技术监督部门认定的检测机构检测确定，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用，否则，由采购人承担。 

3、投标人提供的家具产品成品应符合国家现行的法律、法规、标准。若中标供应商提供的检测检验报告技术参数达不到合同约定的技术参数，按合同约定返工、更换、赔偿或解除合同处理。中标人须承担由此造成的自身的一切损失和因此给采购人造成的一切损失。

（四）报价要求

1、投标报价含为完成本次采购内容的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、工具费、装备费、办公费、通讯费、交通费、耗材费、保险、管理费、利润、税金等以及完成本项目所需的其他不可预见的一切费用。 

2、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中规定的合理时间内通过数据电文形式提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）家具的制作要求 

1、原则上所有产品的款式、颜色、相关指标和技术参数以招标文件和清单为准，清单中的图片仅供参考。 

2、所有产品功能实用、安全牢固，整体结构不会受外部冲击而摇动；家具拼装后不应有歪斜、扭曲、变形及其他缺陷。造型美观、现代、轻盈、经久耐用。家具整体外表面光滑。所有转角部位均呈弧形结构或倒角形结构，无锐角、毛口等危险因素。零部件具有通用性和互换性，便于维修更换。 

（六）产品运输、保管及保险 

1、中标人负责产品到项目现场的全部运输，包括装卸及现场搬运等。 

2、中标人负责产品在项目现场的保管，直至项目验收合格。 

3、中标人负责其派出的施工人员的人身意外保险。 

4、运输包装适用财政部公布的采购需求标准。 

（七）产品包装 

1、中标人应当按照适合于公路、铁路、水路运输等的要求对货物进行包装。包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由中标人承担。包装费包括于设备供应价格中，每件包装箱内应附 1 份详细的装箱单和质量合格证。中标人应在每一包装箱的四个侧面用醒目的中文印刷字体标明以下各项：收货人、货物的名称、品目号、箱号、毛重/净重（公斤）、尺寸（长×宽×高，以厘米计）等。如果货物单件重量在 2 吨或 2 吨以上，中标人应在每件包装箱的两侧用中文和适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，中标人应在包装箱上清楚地标有“小心轻放”、“防潮”、“勿倒置”等字样和其他适当的标志，须适合长途运输及合理的多次搬动，货物交付前意外丢失的风险由中标人承担。 

2、货物到达安装地点、室外存放期间，必须做好防护遮挡，防止货物日晒雨淋，如因防护措施不到位，造成货物及配件损坏，出现锈蚀等情况，中标人需在24 小时内重新更换符合品质要求的货物。 

（八）安装调试 

1、中标人应负责本项目所有产品的送货上门，并负责安装调试至合格，由此所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费及协调费等，均由中标人承担。安装调试期间如发生安全和质量事故，所产生的一切后果，均由中标人承担。

2、项目有可能出现交叉作业施工、水电供应保障不到位等情况，中标人需根据现场情况做好相应应急处置措施，确保工期不受影响。 

3、项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。 

（九）验收标准和方法 

1、验收标准：按招标文件和中标人投标文件执行，验收报告作为申请付款的凭证之一。 

2、中标供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。 

3、项目验收国家有强制性规定的，按国家规定执行，采购货物交付验收由采购人和中标人双方共同委托的具有相关资质的检测机构按照合同约定的国家标准、规格型号、尺寸要求、技术参数进行验收，提供成品检测报告。 

4、采购人有权在交付的采购货物中随机抽取部分货物进行破坏性试验，破坏性试验标准和要求按国家现行标准执行，以确保采购货物的质量、安全、环保指标完全达标，破坏性试验不合格批次产品不进行验收。进行破坏性试验的检测单位由采购人和中标人双方共同确定，破坏性试验合格的，检测费用由采购人承担：破坏性试验不合格的，检测费用由中标人承担。 

5、验收过程中产生争议的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测，如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用：否则，由采购人承担。 

6、本项目要求中标人在项目实施期间，每日及时清理因安装产生的工程垃圾、不可丢弃在医院内垃圾场，经采购人组织相关部门检查合格后方可申请验收。 

7、本项目要求中标人在项目实施期间进行文明施工，对施工场所内的其他部分进行有效保护，如有过失导致损坏，应由中标人负责修复或根据损坏情况与采购人协商赔付相关费用。 

8、项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他投标人供货，由此带来的一切损失由中标人承担。 

9、本项目在施工过程中，如在打膨胀螺丝或其他安装过程，有对地面进行损坏，由中标人进行地面修复，修复地面（如水磨石）的各种问题，要保持与原地面色泽基本一致，达到地面的美观性和耐用性，所有费用由中标人承担。 

10、采购货物交付验收不合格的，由中标人返厂返工直至检测合格为止，连续两次交付验收不合格的，采购人有权终止合同，并按相关规定选择其他投标人进行采购，由此带来的法律风险、一切损失及相关费用均由中标人承担。如因中标人原因导致项目不能按时按合同要求交货及安装到位，中标人除需支付招标人违约金外还应承担因违约产生的一切费用，中标人需提供承诺函。 

（十）违约责任

1、采购人出现下列情形，应承担违约责任，并向供应商支付约定的补偿金或违约金；违约导致质量、安全事故的，采购人应承担相应责任。 
1.1 采购人未能按合同约定支付合同价款（金额）。 
1.2 采购人违反合同约定变更合同内容、压缩合理工期等违规行为导致项目发生质量、安全事故，应承担相应法律责任。 
2、供应商出现下列情形，应承担违约责任。采购人有权要求供应商赔偿损失、扣除履约保证金、责令整改，还可以暂停合同执行，直至终止合同。采购人报告财政部门，由财政部门依法 处以罚款、列入不良行为记录名单。 
2.1 质量问题： 
供应商提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，并在合同规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，采购人可根据法定质量检测部门出具的检验证书向供应商提出索赔，供应商应按照采购人同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜： 
2.1.1 供应商同意退货并将货款退还给采购人，由此发生的一切费用和损失由供应商承担。 
2.1.2 根据货物的质量状况以及采购人所遭受的损失，经过采购人和供应商双方商定降低货物的价格。 
2.1.3 供应商应在接到采购人通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由供应商负担。同时，供应商应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。 
2.1.4 采购人发出索赔通知后十日内供应商未作答复，上述索赔事项视为已被供应商接受。如果供应商未能在采购人发出索赔通知后十日内或采购人同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，采购人有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收履约保证金，如不足以弥补采购人损失的，采购人有权进一步要求供应商赔偿。 
2.1.5 供应商所交付的产品品种、型号、规格、质量不符合同规定标准的，采购人有权拒绝收货。供应商不能交货或不能依约提供技术服务或单方终止合同，采购人可扣缴中标人提交的履约保证金。 
2.1.6 供应商交付的产品存在采购人验收人员在验收时无法肉眼现场发现的质量问题，包括但不限于产品技术质量问题、使用后才能发现的问题、专业仪器检测才能发现的问题、假冒产品经原厂或专业部门检测后发现的问题等，采购人均有权在质保期内向中标人主张退货或换货，并可主张和要求扣缴中标人提交的履约保证金。 
2.2 迟延交货 
2.2.1 供应商应按合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果供应商遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知采购人。采购人在收到供应商通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。 
2.2.2 因供应商原因，没有按照合同规定的时间交货和提供服务，采购人有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七天计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）；其支付的违约金在结算货款时扣除。一旦达到误期赔偿的最高限额，采购人可以终止合同，带来的一切法律责任和经济损失由供应商承担。 
2.2.3 供应商迟延交货，采购人有权终止全部或部分合同。但是，中标人应继续执行合同中未终止的部分。 
2.2.4 供应商不得以任何形式将合同转包。否则，采购人有权终止合同，另行按规定选择其他投标人采购，由此带来的法律风险、一切损失及相关费用由中标人承担。 
2.2.5 采购人在合同规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，发现供应商存在虚假应标或以次充好等情况，应及时报告财政部门依法处理。 
2.2.6本项目为固定单价，本次采购产品的实际数量按采购人要求执行，最终以实际成交数量和固定单价进行按实结算。 
 注：对于上述采购需求，投标人应在投标文件中进行响应说明，并提供承诺函，承诺在投标文件中作出相应的条款且真实有效，合同签订后将严格按投标文件方案供货安装，如有虚假响应，取消中标资格。（承诺函格式自拟）
未尽事宜在合同中约定
