一、项目名称：2025年科学使用地膜回收试点项目
    二、采购内容
	序号
	产品名称
	计量单位
	数量
	参数要求

	1
	加厚高强度地膜
	亩
	15000
	推广使用0.015毫米及以上的高强度加厚地膜。其中高强度加厚地膜覆盖使用时间和力学性能指标应不低于《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》(GB13735-2017)中有关质量要求，保障地膜使用后能够有效回收。

	2
	全生物降解地膜
	亩
	2000
	推广符合《全生物农用地面覆盖薄膜》(GB/T 35795-2017)国家标准的全生物降解地膜



注：1.“包”为最小合同单位。每“包”内容应细化到具体的标的。
2.货物的主要技术参数或规格：详见“技术要求”中的具体技术参数。
3.供应商应在响应文件“分项报价明细表”中按标的名称顺序逐项填写，且每个标的均需按谈判文件规定报价。如有缺项、漏项，其响应无效。
[bookmark: OLE_LINK6]一、项目概况：
[bookmark: OLE_LINK2]为深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府有关决策部署，加快推进我市地膜污染防治，有效治理农田“白色污染”，《按照2024 年湖南省地膜科学使用回收试点工作实施方案》湘农办发〔2024〕76号、湖南省财政厅《关于调整下达2023年部分地膜科学使用回收试点项目资金的通知》湘财农指〔2025〕11号文件工作要求，结合我市2024年地膜使用量，制定本实施方案。
二、项目任务
项目实施期间，全市重点用膜地区推广高强度加厚地膜1万亩，全生物降解地膜0.2万亩，建立地膜残留监测点2个；农业农村部门联合市场监管部门将加大监管执法力度，严禁“非标地膜”入市下田；各镇(街道)要充分调动地膜销售企业、农业生产经营主体、回收利用企业、社会化服务组织等多方积极性，共同推进地膜污染防治工作；健全农田残留地膜回收体系，保障农膜处置率稳定在83%以上，逐步建立农田残膜污染防控长效机制。

[bookmark: _Toc702]第二节技术要求
[bookmark: _Toc11134][bookmark: _Toc107998022]（一）加厚高强度地膜：
1、尺寸：视不同作物设置，产品等级为合格品(执行国家标准:GB13735-2017)；
2、颜色:白色、双色
3、类别:I类
4、厚度:0.015mm及以上，厚度极限偏差:+0.004mm；-0.003mm平均厚度偏差+15%;-12%、宽度:1200mm，宽度极限偏差:+40mm:-10mm；
5、外观:不应有影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷，膜卷应卷绕整齐不应有明显的暴筋。膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤30mm，每卷段数≤2段，每段长度>100m；
6、力学性能:拉伸负荷:纵向≥2.5N，横向>2.5N；断裂标称应变:纵向>350%，横向≥350%；
7、直角撕裂负荷:纵向≥1.2N，横向≥1.2N；
8、包装及规格:10kg包装(每卷净质量偏差+0.25g;-0.1kg)，每卷膜的内包装应附产品合格证，内容包括产品名称、类别、宽度、厚度、参考长度、净质量、生产日期、生产厂名、生产厂地址、执行准号、检验员章:产品合格证上应在明显的位置标有“使用后请回收利用，减少环境污染”的字样；
9、有效覆盖使用时间不低于180天，且使用后最大拉伸负荷、断裂标称应变等力学性能指标不小于初始值的50%。
（提供国家认监委或者省级质量技术监督部门认定的检验检测机构出具的检验报告。）
（二）全生物可降解膜：
1、尺寸：根据不同作物定制宽度和厚度，执行国家标准(GB/T35795-2017)；
2、类别:I类；
3、厚度:根据不同作物定制；
4、外观:不允许有影响使用的气泡、斑点、折褶、杂质和针孔等缺陷，对不影响使用的缺陷不得超过20个/100cm²，膜卷卷取平整，不许有明显的暴筋。膜卷宽度与膜的公称宽度相差的卷取宽度错位应≤30mm，每卷段数≤2段，每段长度>100m；
5、力学性能:拉伸负荷(N)纵向≥2.0N，横向≥2.0N；断裂标称应变:纵向≥150%，横向>150%:直角撕裂负荷(N)纵向≥0.8N，横向≥0.8N；
6、生物降解性能执行国家标准(GB/T35795-2017)，对生物分解率(180d)≥90%；
7、产品中重金属含量按照国家标准(GB/T35795-2017)6.10条款测定；
8、人工气候老化性能按照国家标准(GB/T35795-2017)6.12条款测定。效使用寿命在60天以上。


第3节 商务要求
一、商务要求：
1.1完善“到田到户”发放台账，回收台账及资料整理。
1.2提供 7*24 小时技术服务受理，0.5小时内响应，2小时到达现场，4小时内解决问题。
1.3成交供应商除提供合格产品外，同时承诺成交后指派技术人员在项目实施地对农民进行相应的培训，培训内容应包含加厚地膜的施用技术等。如果成交后未按承诺执行培训，将取消其成交资格。
1.4成交供应商需熟悉当地情况，能快速响应采购人的要求、及时派售后服务人员处理全生物降解地膜在使用过程中所出现的任何问题，遵守“三包”承诺，在质保期内采购人发现货物缺陷并通知成交供应商，成交供应商应及时地予以更换并应承担所有相关费用，保证优质的售后服务。
1.5提供售后服务主要负责人和售后服务其它人员的姓名、职务、联系电话等。
1.6供应商针对本项目需提供加厚地膜生产厂商的售后服务承诺函。
[bookmark: _GoBack]二、响应时间：对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。
三、付款方式：合同中明确
四、验收要求：货到发放至各乡镇（村委会）使用主体，同时经第三方检测机构抽样验收合格。
五、其他要求：
本项目采用费用包干方式实施，投标人应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的货物及材料、备品备件等，以及产品运输、保险保管、产品指导安装调试、验收、质保期内免费保修、维护等所有人工、管理、财务等相关费用。一旦中标，在项目实施中如出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。
具体详见附件《2025年临湘市地膜科学使用回收试点工作实施方案(第二批）》实施。
对于上述项目要求，供应商应在响应文件中进行回应，做出承诺及说明。
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2026年临湘市地膜科学使用回收试点工作任务分解表
	序号
	镇（街道）
	推广加厚地膜面积 （亩）
	推广全生物降解地膜       （亩）
	建立农膜监测点  （个）
	加厚地膜补贴数量（公斤）
	全生物降解地膜补贴数量（公斤）

	1
	江南镇
	3000
	200
	1
	
	

	2
	黄盖镇
	1200
	200
	
	
	

	3
	聂市镇
	2000
	200
	
	
	

	4
	坦渡镇
	2000
	200
	
	
	

	5
	白羊田镇
	1000
	100
	
	
	

	6
	长安街道
	500
	100
	
	
	

	7
	五里牌街道
	1000
	100
	1
	
	

	8
	云湖街道
	800
	200
	
	
	

	9
	长塘镇
	1000
	200
	
	
	

	10
	詹桥镇
	500
	100
	
	
	

	11
	长塘镇
	1000
	100
	
	
	

	12
	羊楼司
	500
	200
	
	
	

	13
	忠防镇
	500
	100
	
	
	

	合计
	
	15000
	2000
	2
	
	0



